|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY** | **H-1225 Budapest, Bányalég u. 37-43.** |
| **Telefon: +36 1 207 8000** |
| **Telefax: +36 1 207 27 67** |
| **e-mail: donauchem@donauchem.hu** |
| **CINK-KLORID VÍZMENTES** **(technikai)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Képlet: ZnCl2 |  |  |
| CAS szám: 7646-85-7 |  |  |
| **Sarzsszám:** | **Vizsgálati szám:** | **Gyártói azonosító:** |
| 22003037 |   | 20240618 |
| **Fizikai jellemzők:** | **Határértékek:** | **Mért értékek:** |
| ZnCl2 | min. 98 % | 98,12 % |
| Fe | max. 0,0005 % | 0,0003 % |
| Pb | max. 0,0005 % | 0,00025 % |
| SO4 | max.0,01 % | 0,01 % |
| ZnO | 1,8 – 2,2 % | 1,43 % |
| **Gyártási idő:** |
| 2024.06.18 |
| **Minőség megőrzési idő:** |
| Gyártástól számított 1 év |

Budapest, 2024.12.20