Specifikáció.

**Terméktulajdonságok:**  

A kovaföldet (kovamoszat földet) mikroszkopikus nagyságú elhalt algák vázából nyerik. A speciálisan szelektált keverékből (szemcsenagyság válogatás) keletkezik a finom, por halmazállapotú BECOGUR 100. A termék nem tartalmaz szűrhetetlen anyagokat, mint pl. por vagy kvarchomok.

 A BECOGUR 100 természetes anyag, ezért a megadott értékek csekély mértékben ingadozhatnak.

Kiszerelés 20 kg-os zsák.

Tételszám: Nr.: C253420/1C18F18

Lejárati idő: Min.: 2021.03.18.

Szín: barnásvörös

Illat: semleges

Íz: semleges

**Kémiai összetétel:**

SIO2 (%)                          a.  93, 0       
Al2 O3 (%) a.                   1,2  
CaO (%)                          ca.   0,3       
Fe2O3 (%)                       ca.   1,2       
MgO (%)                           ca.   0,4       
Na2O/Ka2O (%)               ca.   1,2       
Egyéb oxidok (%)            ca.      1,2                          

**Fizikai tulajdonságok:**

Sűrűség (g/l)                    <390,0  
Térfogatsúly  g/L              ca. 155,0  
Nedvesség   (%)               < 1,0  
Izzítási veszt. (%)             < 1,0

pH-érték                          < 8,0  
Permeabilitás ( Darcy)     0,03 ± 0,01  
pH-állékonyság                2 - 14

Ezt a dokumentációt a gyártó által megadott adatok alapján állítottuk ki.

Soltvadkert 2020. 02. 06.

Kévés Béla Kft. 6230

Soltvadkert Árpád 16. T.: Fax 36 78 481 368

Weblap: floravita.hu E-mail: bolt@flotavita.u