Specifikáció.

**Terméktulajdonságok:**  

A kovaföldet (kovamoszat földet) mikroszkopikus nagyságú elhalt algák vázából nyerik. A speciálisan szelektált keverékből (szemcsenagyság válogatás) keletkezik a finom, por halmazállapotú BECOGUR 1200. A termék nem tartalmaz szűrhetetlen anyagokat, mint pl. por vagy kvarchomok.

 A BECOGUR 1200 természetes anyag, ezért a megadott értékek csekély mértékben ingadozhatnak.

Kiszerelés 20 kg-os zsák.

Tételszám: Nr.: C245063/1J26D17

Lejárati idő: Min.: 2020.09.30.

Szín: barnásvörös

Illat: semleges

Íz: semleges

**Kémiai összetétel:**

SIO2  (%)                      ca. 92,8
Al2O3 (%)                          ca.  4,2
CaO   (%)                         ca.   0,6
Fe2O3 (%)                     ca.  1,6
MgO (%)                       ca.  0,3
Sonst. Oxide (%)         ca.  0,5
Darcy                          0,22±0,1

**Fizikai tulajdonságok:**

Sűrűség g/l < 460

Térfogatsúly g/l ca. 190,0

Nedvesség (%) = 1,0

Izzitási veszt. (%) = 1,0

pH-érték <. 7,5

Permeabilitás ( Darcy) 0,03 ± 0,01

pH-állékonyság 2-14

Ezt a dokumentációt a gyártó által megadott adatok alapján állítottuk ki.

Soltvadkert 2020. 02. 06.

Kévés Béla Kft. 6230

Soltvadkert Árpád 16. T.: Fax 36 78 481 368

Weblap: floravita.hu E-mail: bolt@flotavita.u