Specifikáció.

**Terméktulajdonságok:**  

A kovaföldet (kovamoszat földet) mikroszkopikus nagyságú elhalt algák vázából nyerik. A speciálisan szelektált keverékből (szemcsenagyság válogatás) keletkezik a finom, por halmazállapotú BECOGUR 3500. A termék nem tartalmaz szűrhetetlen anyagokat, mint pl. por vagy kvarchomok.

 A BECOGUR 3500 természetes anyag, ezért a megadott értékek csekély mértékben ingadozhatnak.

Kiszerelés 20 kg-os zsák.

Tételszám: Nr.: C253420/1C18F18

Lejárati idő: Min.: 2021.03.18.

Szín: Fehér - rózsaszín

Illat: semleges

Íz: semleges

**Kémiai összetétel:**

SIO2 (%)          ca. 90,5           
Al2O3 (%)           ca. 1,8           
CaO (%)            ca. 1,4           
Fe2O3 (%)          ca. 0,6           
MgO (%)          ca. 0,5           
Na2O/Ka2O (%) ca. 0,8           
Egyéb oxidok (%) ca. 3,4

**Fizikai tulajdonságok:**

Sűrűség g/l                               < 450

Térfogatsúly                       ca. 260,0

Izzitási veszt. (%)                       < 1,0

Nedvesség (%)                         < 1,0  
pH-érték max.                             10,5  
Permeabilitás Darcy )      1,25 ± 0,35  
  
pH-állékonyság                       2 - 14

Ezt a dokumentációt a gyártó által megadott adatok alapján állítottuk ki.

Soltvadkert 2020. 02. 06.

Kévés Béla Kft. 6230

Soltvadkert Árpád 16. T.: Fax 36 78 481 368

Weblap: floravita.hu E-mail: bolt@flotavita.u