

**SzilChem Kft.**

**1032 Budapest, Kiscelli u. 77. Tel: +36-1-367-7149**

**HUNGARY Fax: +36-1-367-7149**

**mobil: +36-30-519-7589**

[**www.szilchem.hu**](http://www.szilchem.hu) **e-mail:** [**info@szilchem.hu**](mailto:info@szilchem.hu)

***Minőségi bizonylat***

**Termék:** **Zselatin 200 bloom 80 mesh**

**CAS:** 9000-70-8

**EU-szám:** 232-554-6

**Minőség:** **marha zselatin, étkezési**

**Gyártási szám:** 001134-17

**Gyártási idő:** 2017. december

**Lejárati idő:** 2022. december

**Származás:** Törökország

Kiszerelés: 25 kg/zsák

Bizonylat kelte: 2018-04-16

***Vizsgálati eredmények***

**Általános követelmény Eredmény**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Fizikai, kémiai tisztaság:**

Bloom: 200-220 g/bloom 218,6 g/bloom

Viszkozitás: 2,5-5,0 cP 3,05 cP

Illat/szín: karakteres, halványsárga megfelel

Hamu: max 2% 0,21 %

Nedvességtartalom: max.12% 10,17 %

pH: 4,5-6,0 5,63

Kéndioxid (SO2): max. 10 ppm 8,96 ppm

Ólom: max. 1 ppm nem mutatható ki

Arzén: max. 1 ppm nem mutatható ki

Higany: max. 0,15 ppm nem mutatható ki

Kadmium: max. 0,5 ppm nem mutatható ki

Réz: max. 30 ppm nem mutatható ki

Cink: max. 50 ppm nem mutatható ki

**Mikrobiológiai tisztaság:**

Össz. aerobic baktérium: max. 103 kob/g < 103 kob/g

E-coli: negatív/g negatív

Salmonella: negatív/25g negatív

A tétel az élelmiszeripari/étkezési követelményeknek megfelel.